全棉卫生衣参数要求

一、招标品名参数数量

| 品名 | 技术规格及配置 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全棉卫生衣长袖 | 型号要求；大中小（上衣+裤子） 材质要求：精梳高织棉100%棉，纱织(tex)：经纱37±0.2，纬纱37±0.1；密度（根/10cm）：经向470±0.1，纬向213±0.1；撕破强力(N)：经向26，纬向25；起球：4级，水洗尺寸变化率：经向-2.0%±0.1，纬向-1.4%±0.1；耐酸、耐碱、耐摩擦色牢度≥4级，PH值≤4.8；无异味、无甲醛、无可分解致癌芳香胺染料，透气率126mm/s 款式要求；上衣为开衫式下面俩口袋，袖口为松紧螺纹袖口，裤子为松紧螺纹裤腰，颜色米黄色。 | 700套 |  |  |

备注：

1.布料要求：符合招标文件技术参数要求；对人体无害，对皮肤无刺激，甲醛、偶氮等二十二种化学物质的含量均符招标文件技术参数要求。

2.标准板型设计、精工制作、美观大方、吸汗透气、穿着舒适。

3.所有面料耐高温高压、耐磨、抗酸碱腐蚀及各种洗涤剂的清洗，不退色、不起球、不变形，满足医院洗涤要求。

4.设计的产品整体造型简洁大方。颜色纯正，布料无瑕疵，针脚紧密，做工考究，型号、尺码符合行业标准。

5.投标人具有较大的生产规模和能力，按照医院计划完成供货及服装调换采购方 LOGO 及相关标识大小、位置等合同中另行约定。成品供货后，采购人将随机进行抽检（检测费用由供货方支付），经市级以上质检部门检测不合格的，将予以退货，所造成的损失由供货人承担，如因此给采购人带来损失的，将依法提起追偿。

6、投标人须携带样衣到现场参加投标。